***4.5 КАНАТЫ, ШПАГАТЫ, НИТКИ, ШНУРЫ***

***Канат полипропиленовый ППТ ГОСТ 30055-93***

 ***( трехпрядный тросовой свивки)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,*** ***мм*** | ***Окружность,*** ***мм*** | ***Разрывная нагрузка,******кГс*** | ***Цена за метр*** | ***Цена за кг*** |
| ***4,0*** | *13* |  | ***8,0*** | ***405*** |
| ***6,0*** | *20* | *749* | ***9,0*** |
| ***8,0*** | *25* | *1277* | ***11,0*** | ***340*** |
| ***10,0*** | *30* | *1560* | ***19,0*** |
| ***13,0*** | *40* | *2100* | ***28,0*** |
| ***16,0*** | *50* | *2500* | ***36,0*** |
| ***19,0*** | *60* | *3720* | ***46,0*** |
| ***22,0*** | *70* | *4000* | ***62,0*** |
| ***26,0*** | *80* | *6000* | ***90,0*** |

***Канат полистиловый ПСТ( трехпрядный )***

***ТУ 8121-023-00461221-2004***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,******мм*** | ***Окружность,*** ***мм*** | ***Разрывная нагрузка,*** ***кГс*** | ***Цена за метр*** | ***Цена за кг*** |
| ***6,0*** | *20* | *803* | ***14,0*** | ***410*** |
| ***8,0*** | *25* | *1417* | ***17,0*** |
| ***10,0*** | *30* | *2138* | ***22,0*** |
| ***12,0*** | *40* | *2767* | ***29,0*** | ***370*** |
| ***14,0*** | *45* | *4147* | ***37,0*** |
| ***16,0*** | *50* | *5242* | ***54,0*** |
| ***18,0*** | *56* | *7103* | ***60,0*** |
| ***20,0*** | *63* | *6522* | ***78,0*** |
| ***24,0*** | *75* | *8500* | ***118,0*** |
| ***26,0*** | *80* | *10631* | ***128,0*** |
| ***30,0*** | *94* | *12330* | ***170,0*** |

***Канат полистиловый 8-ми прядный плетеный (ПСПл8)***

***по ТУ 8121-023-00461221-2004***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,******мм*** | ***Окружность,*** ***мм*** | ***Разрывная нагрузка,******кГс*** | ***Цена******за метр*** |
| ***26,0*** | *80* | *9540* | ***130,0*** |
| ***32,0*** | *100* | *13960* | ***190,0*** |

***Шпагат полипропиленовый ГОСТ 17308-88***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр, мм*** | ***Линейная*** ***плотность, текс*** |  ***Вес бухты, кг*** |  ***Цена за кг*** |
| ***1,4*** | *800* | ***5,0*** | ***325*** |
| ***1,6*** | *1000* | ***~ 1,0; ~ 5,0*** |
| ***2,2*** | *2000* | ***~ 1,0; ~ 5,0*** |
| ***2,9*** | *3400* | ***5,0*** |

***Веревки крученые полипропиленовые из комплексных нитей***

***ТУ 8121-050-00461221-2006 (Канат ППк)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,******мм*** | ***Окружность,******мм*** | ***Разрывная нагрузка,******кГс*** | ***Цена******за метр*** | ***Цена за кг*** |
| ***4,0*** | ***13*** | ***250*** | ***12*** | ***430*** |
| ***6,0*** | ***20*** | ***530*** | ***15*** |
| ***8,0*** | ***25*** | ***830*** | ***22*** |
| ***13,0*** | ***40*** | ***2030*** | ***58*** |

***Линь полиамидный (Веревка крученая ТУ 15-08-332-89)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,******мм*** | ***Окружность, мм*** | ***Разрывная нагрузка,******кГс*** | ***Цена******за метр*** | ***Цена за кг*** |
| ***3,1*** | *10* | *230* | ***9,0*** | ***555*** |
| ***4,0*** | *13* | *345* | ***13,0*** |
| ***6,0*** | *20* | *680* | ***16,0*** |

***Канат полиамидный ПАТ ГОСТ 30055-93***

***( трехпрядный тросовой свивки)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,******мм*** | ***Окружность,******мм*** | ***Разрывная******нагрузка, кГс*** | ***Цена******за метр*** | ***Цена за кг*** |
| ***8,0*** | *25* | *1460* | ***25,0*** |  ***480*** |
| ***10,0*** | *30* | *2100* | ***40,0*** |
| ***13,0*** | *40* | *3800* | ***62,0*** |
| ***16,0*** | *50* | *5280* | ***90,0*** |
| ***19,0*** | *60* | *6200* | ***130,0*** |
| ***22,0*** | *70* | *8892* | ***150,0*** |
| ***26,0*** | *80* | *11385* | ***225,0*** |
| ***29,0*** | *90* | *12945* | ***280,0*** |

***Шнур полиамидный (плетеный, с сердечником)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,*** ***мм*** | ***Окружность, мм*** | ***Разрывная нагрузка,***  ***кГс*** | ***Цена*** ***за метр*** | ***Цена за кг*** |
| ***3,0*** | *10* | *200* | ***7,0*** | ***720*** |
| ***4,0*** | *13* | *350* | ***12,0*** | ***600*** |
| ***6,0*** | *20* | *580* | ***16,0*** |
| ***8,0*** | *25* | *1200* | ***31,0*** |  ***565*** |
| ***10,0*** | *30* | *2200* | ***43,0*** |
| ***12,0*** | *37* | *2000* | ***60,0*** | ***520*** |
| ***14,0*** | *45* | *4000* | ***83,0*** |
| ***16,0*** | *50* | *5500* | ***98,0*** |
| ***18,0*** | *56* | *6200* | ***118,0*** |

***Веревка страховочно-спасательная (48-прядная)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Диаметр,*** ***мм*** | ***Окружность,*** ***мм*** | ***Разрывная******нагрузка,******кГс*** | ***Цена*** ***за метр*** | ***Цена за кг*** |
| ***Альпекс-10 ТУ8122-017-05137933-2015*** | ***10,0*** | *30* | *2600* | ***62,0*** | ***680*** |
| ***Янтарь-12******ГОСТ EN 1891-2014*** | ***12,0*** | *37* | *4100* | ***72,0*** | ***730*** |

***Лента ремешковая полиамидная***

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Ширина ленты, мм*** | ***Цена за метр*** |
| ***25*** | ***14,0*** |
| ***30*** | ***16,0*** |
| ***40*** | ***20,0*** |
| ***50*** | ***25,0*** |

***Нитки крученые полиамидные***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Плотность,******текс*** | ***Цвет*** | ***Диаметр,******мм*** | ***Разрывная******нагрузка, кГс*** | ***Вес бухты, кг*** | ***Цена за бухту*** |
| ***187т х 3*** | *белый* | *1,20* | ***33,0*** | ***0,9*** | ***520*** |
| ***187т х 3*** | *цветной* | *1,20* | ***33,0*** | ***590*** |
| ***187т х 6*** | *белый* | *1,80* | ***67,8*** | ***520*** |
| ***187т х 12*** | *белый* | *2,50* | ***128,0*** | ***520*** |

***КАНАТЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ***

***Канат манильский (трехпрядный)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,******мм*** | ***Окружность,******мм*** | ***Разрывная******нагрузка,*** ***кГс*** | ***Метров в бухте*** | ***Цена*** ***за метр***  | ***Цена*** ***за бухту*** |
| ***6,0*** | *20* | *270* | ***220м*** | ***29,0*** | ***5670*** |
| ***8,0*** | *25* | *540* | ***50,0*** | ***10270*** |
| ***10,0*** | *30* | *690* | ***69,0*** | ***14560*** |
| ***12,0*** | *37* | *1040* | ***88,0*** | ***18510*** |
| ***14,0*** | *45* | *1440* | ***104,0*** | ***22040*** |
| ***16,0*** | *50* | *2030* | ***128,0*** | ***27700*** |
| ***18,0*** | *56* | *2440* | ***договорная*** | ***договорная*** |
| ***20,0*** | *63* | *3190* | ***договорная*** | ***договорная*** |

***Канат сизалевый СТ ГОСТ 30055-93***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,******мм*** | ***Окружность,******мм*** | ***Разрывная нагрузка,******кГс*** | ***Цена******за метр*** | ***Цена за кг*** |
| ***6,0*** | *20* | *240* | ***17,0*** | ***490*** |
| ***8,0*** | *25* | *520* | ***28,0*** |
| ***10,0*** | *30* | *620* | ***34,0*** |
| ***13,0*** | *40* | *1230* | ***56,0*** |
| ***16,0*** | *50* | *1400* | ***67,0*** |
| ***19,0*** | *60* | *1900* | ***94,0*** |
| ***22,0*** | *70* | *2500* | ***118,0*** |
| ***26,0*** | *80* | *2400* | ***155,0*** |
| ***29,0*** | *90* | *4160* | ***200,0*** |
| ***32,0*** | *100* | *4340* | ***258,0*** |
| ***Каболка сизалевая*** |
| ***2,5*** | *плотность – 4 ктекс* | ***вес бухты*** ***8-9 кг*** |

***Канат джутовый «Double Twist» по ТУ 8121-006-05137933-2008***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,******мм*** | ***Окружность,******мм*** | ***Разрывная нагрузка,******кГс*** | ***Цена за метр*** | ***Цена за кг*** |
|  ***6,0*** |  *20* |  *221* |  ***9,0*** | ***300*** |
| ***8,0*** | *25* | *255* | ***14,0*** |
| ***10,0*** | *30* | *445* | ***18,0*** | ***290*** |
| ***13,0*** | *40* | *714* | ***32,0*** |
| ***16,0*** | *50* | *1020* | ***44,0*** |
| ***19,0*** | *60* | *1402* | ***54,0*** |
| ***22,0*** | *70* | *1785* | ***80,0*** |

***Шпагат джутовый ГОСТ 17308-88***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,******мм*** | ***Плотность,******текс*** | ***Вес бухты,******кг*** | ***Цена за кг*** |
| ***2,2*** | *-* | ***~ 1,5*** | ***255*** |

***Канат пеньковый ПТ ТУ 8121-011-05137933-2012***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,******мм*** | ***Окружность, мм*** | ***Разрывная нагрузка,***  ***кГс*** | ***Цена*** ***за метр*** | ***Цена за кг*** |
| ***10,0*** | *30* | *460* | ***19,00*** | ***260*** |
| ***13,0*** | *40* | *660* | ***28,00*** |
| ***16,0*** | *50* | *1000* | ***43,00*** |
| ***19,0*** | *60* | *1260* | ***54,00*** |

***Канат хлопчатобумажный «Double Twist»***

***по ТУ 8121-006-05137933-2008***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,******мм*** | ***Окружность,******мм*** | ***Разрывная нагрузка,******кГс*** | ***Цена*** ***за метр*** | ***Цена за кг*** |
| ***8,0*** | *25* | *286* | ***32,0*** | ***550*** |
| ***10,0*** | *30* | *400* | ***44,0*** |
| ***13,0*** | *40* | *650* | ***59,0*** | ***535*** |
| ***16,0*** | *50* | *935* | ***94,0*** |
| ***19,0*** | *60* | *1280* | ***118,0*** |
| ***22,0*** | *70* | *1700* | ***140,0*** |

***Каболка водопроводная***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Диаметр,*** ***мм*** | ***Окружность,*** ***мм*** | ***Разрывная нагрузка,***  ***кГс*** | ***Цена*** ***за метр*** | ***Цена за кг*** |
| ***18,0*** | *57* | *--* | ***--*** | ***300*** |